В рамках реализации национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 г в г.Рузаевка запланирован ремонт автомобильных дорог по ул.З.Космодемьянской, Терешковой, Рубцова и 2ая Мельничная. В настоящее время проведено обследование ул. З.Космодемьянской с целью подготовки сметной документации.

В результате осмотра выявлены следующие дефекты:

-на дорожном покрытии обнаружены ямочность, просадки, сетка трещин, коллейность, поперечные трещины шириной раскрытия до 1,5 см (10-20м), износ покрытия (фото 1,2);

-износ тротуаров (фото 3);

-износ остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, отсутствие площадок для остановки (Фото4,5).

Вывод: выше указанные дефекты приводят к снижению безопасности дорожного движения общественного и городского транспорта. Для полного восстановления транспортно-эксплуатационного состояния дороги необходимо выполнить ликвидацию неровностей методом фрезерования, для восстановления слоя износа применить выравнивающий слой из горячего пористого асфальтобетона Марки I тол. 4 см, слой износа из ЩМА-20 толщиной 5 см.

Произвести укрепление обочин, шириной 0,5 м толщиной 0,1 м, щебнем М 400 фракция 20-40мм толщ. 0,07м с расклинцовкой гранулятом- 0,03м;

-предусмотреть ремонт остановочных и посадочных площадок на автобусных остановках,

-ремонт тротуаров;

-предусмотреть обустройство дороги недостающими дорожными знаками;

-предусмотреть восстановление дорожной разметки термопластиком.



Фото 1 Поперечные и продольные трещины



Фото 2 Просадки, ямы и трещины, износ покрытия.



Фото 3 Тротуары



Фото 4 Коллейность, посадочные площадки.



Фото 5 Автобусные павильоны.