Произведен осмотр технического состояния автомобильных дорогпо ул.Ухтомского (от ул.К.Маркса до ул.Агейченко), Трынова (от ул.Ленина до ул.Ухтомского), Агейченко в г.Рузаевка с целью выявления дефектов конструктивных элементов и определения видов работ по ремонту участков дорог для полного восстановления транспортно-эксплуатационного состояния.

Протяженность автодорог 1,2 км, ширина проезжей части 4,0-7,0 м, существующее покрытие асфальтобетон, требуется ремонта.

в результате осмотра выявлены следующие дефекты:

-на дорожном покрытии сетка трещин, ямочность, просадки, колейность, карты заделанных выбоин, неровности, поперечный уклон не соответствует нормативу, обочины не укреплены, ж/б плита перекрытия колодца имеет разрушения и установлена ниже уровня проезжей части;

-на примыканиях неровности, выбоины;

-тротуары разрушены, частично отсутствуют;

-частично отсутствуют дорожные знаки;

-отсутствует разметка;

Вывод: выше указанные дефекты приводят к снижению безопасности дорожного движения городского транспорта. Для полного восстановления транспортно-эксплуатационного состояния дорог необходимо выполнить:

-вырубку самовыросшего кустарника с уборкой и вывозом порубочных остатков;

-произвести ямочный ремонт;

для восстановления слоя износа применить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси марки А 16 НН на битуме ГОСТ Р 58406.2-2020 тол. 4 см, слой износа из ЩМА-16 на битуме по ГОСТ Р 58406.1-2020 толщиной 5 см. Произвести укрепление обочин, шириной 0,75 м толщиной 0,1 м, щебнем М 400 фракция 20-40мм;

-предусмотреть ремонт и устройство тротуаров, ремонт стоянки, съездов и примыканий, установку водопропускных труб, регулирование высотного положения колодцев, замену разрушенных плит перекрытий;

-предусмотреть обустройство дороги недостающими дорожными знаками и восстановление дорожной разметки, установить барьерное ограждение.